ESPECIFICACIONES PARA LADRILLOS CERÁMICOS SEGÚN UNE 67-019-96

| NORMA |  | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- |
| DE ENSAYO | CARACTERÍSTICAS | LADRILLO CARA VISTA | LADRILLO PARA REVESTIR |
|  |  | EXFOLIACIONES O LAMINACIONES | Ninguna | Ninguna |
|  |  | FISURAS | ( 1 Pieza fisurada |
| UNE 67-039 | ESTRUCTURALES | DESCONCHADOS | ( 1 Pieza desconchada No se admitirá ningún desconchado con dimensión media superior a 15 mm en las caras no perforadas |
|  |  | SOBRE EL | 10 cm. < L ( 29 cm. | ( 3 mm. | ( 6 mm. |
| UNE 67-030 | TOLERANCIAS | VALOR NOMINAL | L ( 10 cm. | ( 2 mm. | ( 4 mm. |
|  | DIMENSIONALES | SOBRE LA | 10 cm. < L ( 29 cm. | 5 mm. | 6 mm. |
|  |  | DISPERSIÓN | L ( 10 cm. | 3 mm. | 4 mm. |
|  |  |  | L > 30 cm. | 4 mm. | 6 mm. |
| UNE 67-030 |  | PLANEIDAD | 30 cm. ( L > 25 cm. | 3 mm. | 5 mm. |
|  | DE LA FORMA |  | L ( 25 cm. | 2 mm. | 3 mm. |
|  |  |  | Pared exterior vista | 15 mm. | - |
|  |  | ESPESOR MÍNIMO DE LA PARED | Pared exterior no vista | 10 mm. | 6 mm. |
|  |  |  | Tabiques interiores | 5 mm. | 5 mm. |
| UNE 67-026 |  | RESISTENCIA A COMPRESIÓN | ( 100 daN/cm2 para ladrillos macizos y perforados ( 50 daN/ cm2 para lad. huecos utilizados en fábricas resistentes |
|  |  |  | Soga ( 260 mm. | Grueso 35 mm. Grueso 52 mm. Grueso 70 mm. | ( 1.000 g. ( 1.500 g. ( 2.000 g. | - ( 1.350 g. ( 1.800 g. |
| UNE 67-019 | OTRAS | MASA | Soga ( 260 mm. | Grueso 35 mm. Grueso 52 mm. Grueso 60 mm. Grueso 70 mm. | ( 1.500 g. ( 2.200 g. ( 2.550 g. ( 3.000 g. | - ( 2.000 g. ( 2.300 g. ( 2.700 g. |
|  |  |  | Ladrillos con absorción ( 16 % | Se admite una reducción en masa del 4 % si 16 ( A < 18, del 7 % si 18 ( A < 20 , ó del 10 % si A ( 20 |
| UNE 67-029 |  | EFLORESCENCIA | Ligeramente eflorescido | __ |
| UNE 67-028 |  | HELADICIDAD | No heladizo | __ |
| UNE 67-019 |  | COLOR | Los ladrillos esmaltados o coloreados en superficie, no experimentarán variación sensible de color, ni alteración de la superficie esmaltada o coloreada. |