# Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña

## DOGC núm. 4000 - 31/10/2003

### DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

DECRETO

257/2003, de 21 de octubre, sobre la acreditación de los Laboratorios de Ensayos de la Construcción.

Los laboratorios de ensayos son los instrumentos necesarios en el proceso edificatorio para garantizar la calidad constructiva, ya que permiten verificar si las características y el comportamiento de los materiales y los componentes de la obra cumplen con las determinaciones de idoneidad que fijan las normas técnicas de obligado cumplimiento.

El establecimiento por la Generalidad de Cataluña de la acreditación de los laboratorios de ensayos destinados a la edificación tuvo lugar mediante el Decreto 281/1986, de 9 de septiembre. Disposiciones posteriores desarrollaron el citado Decreto, principalmente, mediante dos tipos de normas; unas destinadas a fijar el cumplimiento de las condiciones generales que deben cumplir los laboratorios para poder obtener la acreditación, las otras relativas a cada uno de los ámbitos materiales sobre el que se concede la acreditación. Al mismo tiempo, determinadas normas sobre control de calidad de la edificación introducían la realización de ensayos como instrumento imprescindible destinado a la consecución de los objetivos de calidad en ellas establecidos. También en este sentido, se debe remarcar que la propia Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación ha consagrado a los laboratorios de ensayos como agentes de la edificación con la finalidad de prestar asistencia técnica mediante la realización de ensayos para el control de calidad de la edificación.

La experiencia recogida en la aplicación de este sistema de acreditación, junto con las revisiones que se han producido en la normativa de la edificación, como son la nueva Instrucción del hormigón y el nuevo Pliego de recepción del cemento, entre otros, los cuales afectan a los ensayos y a las normas de los diferentes ámbitos de acreditación, así como también los cambios debidos a la entrada en vigor de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, reclaman, de un lado, la actualización de la normativa de ensayos de los diferentes ámbitos de acreditación y, por otro, la revisión de determinados procedimientos específicos de la acreditación y la adaptación de los requisitos relativos a la competencia de los laboratorios de ensayos a los criterios de la norma europea EN ISO/IEC 17025, que sustituye, entre otras, a la Guía ISO/CEI 25, en que se basan las disposiciones reguladoras de la acreditación vigente hasta ahora.

Por todas estas razones, se considera oportuno modificar la normativa de aplicación que hasta el momento regía el otorgamiento de la acreditación de los laboratorios y no tan solo mediante el establecimiento de los nuevos ensayos y las nuevas exigencias de carácter técnico que los diferentes ámbitos de acreditación precisan debido a las nuevas exigencias normativas, sino también con la unificación de las distintas normas que hasta el momento regían el procedimiento de acreditación con una simplificación y unificación de las mismas.

Por todo ello, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del consejero de Política Territorial y Obras Públicas y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

Capítulo 1

Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto

Este Decreto tiene por objeto establecer la acreditación de la Generalidad de Cataluña de los Laboratorios de Ensayos de la Construcción ubicados en su ámbito territorial y las condiciones que estos deben cumplir para su otorgamiento.

Artículo 2

Efectos de la acreditación

El otorgamiento de la acreditación supone el reconocimiento de la aptitud del laboratorio para realizar los ensayos y los análisis que con carácter específico corresponden al ámbito o ámbitos en los que está acreditado y faculta al laboratorio a emitir los documentos que reflejen los resultados obtenidos.

Artículo 3

Alcance de la acreditación

Para cada ámbito se deberá obtener la correspondiente acreditación, sin que el otorgamiento de la acreditación en un ámbito se pueda entender como extensiva con carácter general a los demás ámbitos.

Artículo 4

Disposiciones reguladoras específicas y estructura de los ámbitos de acreditación

4.1  Los ámbitos de acreditación que comprende este Decreto y las disposiciones reguladoras de los diferentes ámbitos de acreditación se establecen en el anexo de esta disposición.

4.2  Los ensayos que realicen los laboratorios pueden ser básicos o complementarios, según el nivel de exigencia y de acuerdo con lo que se establece en cada caso en el anexo de esta disposición.

4.3  Los laboratorios, para acreditarse en cualquier ámbito, deberán demostrar necesariamente su capacidad para realizar los ensayos básicos, conforme a las disposiciones reguladoras de los ámbitos de acreditación y de las normas de ensayos de aplicación.

4.4  El laboratorio acreditado en un ámbito de acreditación podrá solicitar el reconocimiento de su capacidad para realizar alguno de los ensayos complementarios incluidos en este ámbito de acreditación. Una vez concedido, este reconocimiento significa una ampliación de la acreditación del laboratorio en este ensayo. La dirección general competente en materia de vivienda puede establecer las condiciones especiales para dicha ampliación, pudiendo exigir que esta ampliación sea solicitada para la totalidad de los ensayos complementarios del ámbito de acreditación o para la totalidad de los ensayos complementarios de cada material del ámbito de acreditación o para cada uno de los ensayos complementarios del ámbito de acreditación.

Capítulo 2

Condiciones de los laboratorios acreditados

Artículo 5

Local

5.1  Los recintos del local donde el laboratorio desarrolle sus actividades deben tener unas dimensiones que permitan la correcta realización de los ensayos.

5.2  Los recintos donde se realicen los ensayos que requieran determinadas condiciones ambientales deben estar equipados con dispositivos de control y registro automatizado, y deben estar protegidos en la medida necesaria contra las condiciones ambientales excesivas como son, entre otras, los excesos de temperatura, el polvo, la humedad o las vibraciones perturbadoras, y deben mantenerse de una manera adecuada.

5.3  El local debe disponer del espacio suficiente que permita la utilización simultánea de la maquinaria con el resto de los equipos.

5.4  El laboratorio ha de disponer de planos actualizados de situación y accesos al mismo y del local, con indicación de los recintos y la ubicación de la maquinaria.

Artículo 6

Maquinaria

6.1  El laboratorio deberá tener, en todo momento, la maquinaria y el instrumental necesario para la correcta realización de todos los ensayos y los análisis del ámbito de acreditación de acuerdo con la normativa de ensayos correspondiente.

6.2  El laboratorio debe disponer de un registro de la maquinaria y del instrumental que comprenderá, como mínimo, los siguientes datos:

a) Denominación.

b) Nombre o marca del fabricante, identificación del tipo o modelo y número de serie.

c) Fecha de recepción y fecha de puesta en servicio.

d) Emplazamiento habitual.

e) Programa y anotaciones de las operaciones de mantenimiento, verificación y calibración.

6.3  Las prensas utilizadas para los ensayos de determinación de la resistencia de los materiales dispondrán de un sistema automatizado de registro en la memoria de los resultados obtenidos, admitido por la Dirección general competente en materia de vivienda, donde deberán quedar registrados para cada ensayo que se realice, como mínimo, la fecha del ensayo, la referencia de la muestra ensayada y el resultado del ensayo.

Artículo 7

Calibración, verificación y mantenimiento

7.1  La maquinaria y el instrumental deberán estar calibrados para el uso a que se destinan, de acuerdo con la normativa de aplicación y con el programa de calibración establecido por el laboratorio, el cual debe desarrollarse de forma que se pueda asegurar el trazado de las medidas referidas a patrones españoles o, en su caso, comunitarios europeos o internacionales.

7.2  Para poder obtener la acreditación, el laboratorio deberá tener calibrada toda la maquinaria y el instrumental en las magnitudes fuerza, masa, dimensión y temperatura.

7.3  La calibración podrá ser interna, cuando el laboratorio disponga de los procedimientos de calibración interna aprobados por la Dirección general competente en materia de vivienda y de los patrones de referencia adecuados con la trazabilidad necesaria, o externa si se efectúa por entidades de calibración aceptadas por la Dirección general competente en materia de vivienda.

7.4  La maquinaria y el instrumental del laboratorio deberán verificarse antes de su puesta en servicio, y posteriormente serán objeto de las operaciones de mantenimiento y verificación señaladas en el programa de mantenimiento y verificación del laboratorio.

7.5  Con carácter general, la calibración deberá volver a efectuarse cuando lo indique la normativa, y como mínimo, una vez al año.

Artículo 8

Personal

8.1  El personal debe tener la titulación, formación y conocimientos necesarios para llevar a cabo correctamente las funciones que se asignen al laboratorio.

8.2  El personal técnico debe disponer de la titulación universitaria, con la formación específica necesaria para el ámbito en que esté acreditado el laboratorio.

8.3  El laboratorio de ensayos acreditado en uno o más ámbitos debe disponer de personal con dedicación laboral adecuado en función de los ámbitos en que esté acreditado, en la cuantía mínima siguiente:

a) En uno o más ámbitos de acreditación que pertenezcan a un mismo grupo: dos técnicos o técnicas titulados, uno de los cuales asumirá la función de dirección del laboratorio, dos operarios u operarias cualificados y el personal auxiliar necesario para la realización de las tareas previstas en el ámbito o ámbitos de acreditación.

b) En dos o más ámbitos de acreditación que pertenezcan a dos o más grupos de ámbitos: un técnico o técnica titulado que llevará a cabo la función de dirección del laboratorio y un técnico o técnica titulado para cada grupo distinto en que tuviese acreditación de algún ámbito. Dos operarios u operarias cualificados para cada grupo de ámbito de acreditación y el personal auxiliar necesario para las tareas previstas en los diferentes ámbitos.

c) En el caso de laboratorios acreditados únicamente en el ámbito del hormigón fresco (EHF), el mínimo de personal será un titulado o titulada que asumirá la dirección del laboratorio, dos operarios u operarias cualificados y el personal necesario para las tareas previstas en este ámbito.

Cuando por razón de la carga de trabajo u otras circunstancias análogas, las tareas del laboratorio no puedan ser realizadas de forma adecuada por el personal mínimo a que se hace referencia en los apartados a), b) y c) de este artículo 8.3, la Dirección general competente en materia de vivienda podrá, con audiencia previa del laboratorio, establecer un aumento en el personal del laboratorio de cualquier categoría.

8.4  El laboratorio debe disponer de un organigrama de la estructura interna y de un registro actualizado en el cual deben constar los datos del personal referidos, como mínimo, a su cualificación profesional, funciones, relación laboral y dedicación.

Artículo 9

Seguro de responsabilidad civil

9.1  El laboratorio acreditado debe tener suscrita y actualizada una póliza de seguros de trescientos mil quinientos seis euros por siniestro, como mínimo, destinada a cubrir la responsabilidad civil de su actuación como laboratorio de ensayo.

9.2  Esta póliza se exige para cada sede de laboratorio y con independencia del número de ámbitos de acreditación en los que esté acreditado, con la obligación de que conste en la póliza la ubicación de la sede.

9.3  En el supuesto en que el laboratorio utilice equipos con material radioactivo, debe justificar el cumplimiento de la legislación aplicable vigente.

Artículo 10

Sistema de Calidad

10.1  El laboratorio acreditado debe tener implantado y mantener actualizado un Sistema de Calidad aplicable a los aspectos a que se refieran las condiciones establecidas para la acreditación de los Laboratorios de Ensayos de la Construcción que se indican en este Decreto.

10.2  El sistema de Calidad del laboratorio previsto en este Decreto ha de cumplir los requisitos indicados en la norma de Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración UNE-EN ISO/IEC 17025 vigente.

Capítulo 3

Procedimiento de la acreditación y registro general de los laboratorios

Artículo 11

Solicitud de la acreditación

11.1  La solicitud de acreditación, suscrita por la persona física titular o por la representación legalmente autorizada de la entidad titular, debe dirigirse a la Dirección general competente en materia de vivienda. En la solicitud deben constar el ámbito o ámbitos para los cuales se solicita la acreditación, acompañada de la documentación que justifique el cumplimiento de las condiciones generales y técnicas y las obligaciones que se derivan de las disposiciones reguladoras específicas del ámbito o ámbitos de acreditación correspondientes.

11.2  El laboratorio debe acreditar que dispone de la documentación y de los permisos administrativos siguientes:

Escritura pública de constitución y de los estatutos de la empresa, inscrita en el Registro Mercantil, si cabe, cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo es, escritura o documento de constitución, estatutos o acta de fundación donde consten las normas que regula la actividad, inscritas, si es el caso, en el correspondiente registro oficial.

Escritura de compraventa, contrato de alquiler o documento de cesión de uso del local.

Inscripción de la empresa en la Seguridad Social.

Licencia municipal de la actividad.

Alta del impuesto de actividades económicas.

Contratos de trabajo vigentes, altas y cotizaciones al día de la Seguridad Social.

Artículo 12

Tramitación y resolución de las solicitudes de acreditación

12.1  La tramitación de las solicitudes de acreditación de los Laboratorios de Ensayos de la Construcción corresponde a la Dirección general competente en materia de vivienda.

12.2  El director o directora general competente en materia de vivienda debe adoptar la resolución sobre el otorgamiento de la acreditación en el plazo máximo de seis meses a contar desde la presentación en el registro de la solicitud. En el supuesto de que no se haya dictado resolución expresa en este plazo, la acreditación debe considerarse otorgada.

12.3  Una vez recibida la solicitud de acreditación y comprobada la conformidad de la documentación presentada, los servicios técnicos de la Dirección general competente en materia de vivienda, inspeccionarán el laboratorio al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la acreditación.

Artículo 13

Plazo de vigencia de la acreditación

13.1  La acreditación será otorgada por un período de cinco años, salvo que se produzca la extinción por una de las causas previstas en este Decreto.

13.2  La acreditación podrá renovarse por idéntico período de tiempo siempre que se solicite con tres meses de antelación al día del vencimiento del plazo de vigencia de la acreditación.

13.3  El director o directora general competente en materia de vivienda también es el órgano competente para adoptar la extinción y la renovación.

Artículo 14

Registro general de laboratorios acreditados

14.1  En la Dirección general competente en materia de vivienda se creará un Registro general de los Laboratorios de Ensayos de la Construcción acreditados.

14.2  La Dirección general, de oficio, debe inscribir en este registro los datos siguientes de los laboratorios acreditados: denominación del laboratorio, dirección y municipio en el que está ubicado, alcance de la acreditación, fecha de otorgamiento de la acreditación y código de inscripción del laboratorio.

14.3  La inscripción de un laboratorio en el Registro es exclusivamente a efectos informativos.

Capítulo 4

Actuación de los laboratorios

Artículo 15

Actas de resultados de ensayos

15.1  El acta de resultados de ensayos es el documento en el que los laboratorios acreditados deben emitir los resultados de los ensayos o de las pruebas que realicen. Es un documento único y original, identificado unívocamente mediante un código asignado por el laboratorio acreditado, firmado por el personal técnico titulado responsable de los ensayos y por el personal técnico titulado que ostenta la dirección del laboratorio, con indicación del lugar y fecha de emisión del documento. El código (numérico o alfanumérico) debe servir de contador del registro diario de las actas de ensayos emitidas por el laboratorio.

15.2  Las actas de resultados de los ensayos, deben contener la información siguiente:

a) Datos de identificación del laboratorio: nombre, dirección, ámbito de acreditación, código de identificación y fecha de la concesión.

b) Datos de identificación del solicitante: nombre, dirección y NIF.

c) Descripción de la solicitud: localización, identificación y procedencia de la muestra y ensayos solicitados.

d) Descripción de los ensayos: referencia a las normas de ensayos aplicadas y observaciones, en su caso, sobre el procedimiento de ejecución de los ensayos.

e) Resultados de los ensayos.

f) Datos que deben constar en los documentos de emisión de resultados de ensayos, por indicación de las normas de ensayos aplicadas.

g) Fecha y firma del técnico responsable del ensayo y del técnico director o técnica directora del laboratorio.

15.3  No quedan cubiertos por la acreditación los dictámenes, los informes y las interpretaciones derivadas de los resultados de los ensayos ni cualquier otro documento de parecido alcance y contenido y, en consecuencia, no se pueden incluir en el mismo documento que recoja los resultados de los ensayos.

15.4  Las actas de resultados de los ensayos y pruebas realizadas por los laboratorios acreditados no producirán ningún efecto en relación con las obras realizadas o que se pretendan realizar por las empresas o personas físicas, que sean propietarias, o que tengan participación en el capital de la persona jurídica o entidad titular. Esta incompatibilidad afecta tanto a la empresa promotora como a la empresa que intervenga en la construcción.

15.5  Un acta de resultados de ensayos o prueba constituye un documento completo de la realización de uno o más ensayos efectuados sobre la misma muestra de un material o elemento de obra.

15.6  El solicitante de los ensayos recibirá del laboratorio acreditado copia confrontada por el técnico director o técnica directora del laboratorio del acta de resultado de ensayos.

15.7  El original del acta de resultados de ensayos habrá de conservarse en el archivo de actas del laboratorio acreditado, junto con los correspondientes documentos de trabajo de la ejecución de los ensayos que comprenda, que deberán estar firmados por el operador u operadora que los haya efectuado.

15.8  En el caso de ensayos efectuados para el control de obras de edificación, el laboratorio remitirá copia completa de las actas de resultados al director o directora de la obra y al director o directora de la ejecución de la obra.

Artículo 16

Libro Registro de Ensayos

Los laboratorios acreditados deben disponer de un Libro de Registro de Ensayos, que ha de estar actualizado de forma permanente y en el cual deben figurar, como mínimo, para cada ensayo que se realice: el número de referencia, la fecha del encargo, el nombre, la dirección y el NIF del solicitante, la procedencia de la muestra, el material, el tipo de ensayo, los resultados y las fechas de entrega de los resultados.

Artículo 17

Garantía de la calidad de los resultados de ensayos

17.1  El laboratorio debe disponer de procedimientos de control específicos para ensayos de calidad, adecuados para comprobar la validez de los ensayos y, en su caso, de las calibraciones internas realizadas.

17.2  Independientemente, y con la periodicidad que determine la Dirección general competente en materia de vivienda se deben realizar los ensayos de contraste interlaboratorios que esta considere oportunos.

17.3  Dadas las peculiaridades de algunos ámbitos de acreditación, los ensayos de contraste interlaboratorios podrán substituirse por la inspección de la realización de los ensayos que los laboratorios tengan en curso.

Artículo 18

Subcontratación de ensayos

18.1  Cuando, por circunstancias excepcionales que deberán justificarse si así lo exige la Dirección general competente en materia de vivienda, un laboratorio acreditado subcontrate ensayos contenidos en un ámbito de acreditación por motivos imprevistos tales como carga excesiva de trabajo, necesidad de otros expertos o incapacidad temporal, entre otros, la subcontratación deberá asignarse a otro laboratorio acreditado también en el mismo ámbito para la realización de estos ensayos que se subcontraten.

18.2  El laboratorio informará por escrito a su cliente acerca de la situación, y obtener su aprobación también por escrito.

18.3  El laboratorio debe disponer de un registro de las subcontrataciones que realice.

18.4  El laboratorio que subcontrate los ensayos deberá guardar las actas de resultados de ensayos que emita el laboratorio subcontratado.

18.5  En las actas de resultados de ensayos expedidas por el laboratorio acreditado, que contengan resultados de ensayos efectuados por otro laboratorio, deberá incluirse la copia del acta del laboratorio subcontratado, a la vez que se identificarán en el acta propia los resultados de este otro laboratorio.

Capítulo 5

Obligaciones de los laboratorios acreditados. Extinción de la acreditación

Artículo 19

Obligaciones de los laboratorios acreditados

Los laboratorios acreditados deben cumplir las obligaciones siguientes:

a) Facilitar las inspecciones.

b) Notificar a la Dirección general competente en materia de vivienda en el plazo de 10 días, las modificaciones que puedan alterar alguna de las condiciones de la acreditación concedida, tales como cambio de titularidad, personal y material obligatorio, entre otras.

c) Mantener la independencia respecto a los solicitantes de los ensayos.

d) Mantener el carácter confidencial de los resultados de los ensayos.

e) Cumplir en todo momento las condiciones establecidas para la acreditación.

Artículo 20

Inspecciones

20.1  El personal inspector del Departamento competente en materia de vivienda debe controlar a los Laboratorios de Ensayos de la Construcción como mínimo una vez al año, a fin de verificar su correcto funcionamiento, de acuerdo con las condiciones de la acreditación que tengan otorgada, tanto de carácter técnico como administrativo.

20.2  De cada inspección se levantará la correspondiente acta, en la cual se harán constar las incidencias que se hayan podido observar en la inspección o la conformidad en el funcionamiento del laboratorio.

Artículo 21

Extinción de la acreditación

21.1  La acreditación de un Laboratorio de Ensayos de la Construcción puede extinguirse en los siguientes supuestos:

1) Por el transcurso del plazo de su concesión.

2) A petición del propio laboratorio, para uno o más de los ámbitos en los cuales esté acreditado.

3) Cuando sea declarado en quiebra.

4) En los supuestos previstos en la legislación vigente en materia de vivienda.

21.2  Se dará publicidad a la extinción de la acreditación del laboratorio.

Disposición adicional

La Generalidad de Cataluña reconocerá la acreditación otorgada por otras comunidades autónomas a los laboratorios de sus ámbitos territoriales, siempre que en sus disposiciones reguladoras de la acreditación se recoja el principio de reciprocidad para las acreditaciones otorgada por aquélla.

También se tendrán en cuenta las limitaciones técnicas de actuación que puedan establecerse en las disposiciones específicas de cada ámbito de acreditación.

Disposición derogatoria

Se derogan las siguientes disposiciones:

Decreto 281/1986, de 9 de septiembre, sobre acreditación de laboratorios de ensayos de la edificación.

Decreto 169/1991, de 16 de julio, de modificación del Decreto 281/1986, de 9 de septiembre, sobre acreditación de laboratorios de ensayos de la edificación.

Decreto 175/1990, de 17 de abril, sobre establecimiento de ámbitos de ensayos y análisis.

Decreto 264/1994, de 13 de septiembre, por el que se establecen las disposiciones reguladoras específicas de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de recepción de obras en el ámbito de la cerámica.

Decreto 159/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen las disposiciones reguladoras específicas de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la construcción para el ámbito de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes para todo tipo de viales.

Orden de 27 de septiembre de 1989, sobre disposiciones reguladoras de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.

Disposición transitoria primera

Los laboratorios que realicen los ensayos que la normativa determine como obligatorios en el control de calidad de la edificación de un ámbito en el cual se establezca una acreditación, deberán disponer de la misma en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto.

Disposición transitoria segunda

En los plazos de dos, tres y cuatro años desde la entrada en vigor del presente Decreto, el laboratorio deberá tener calibrada toda la maquinaria y el instrumental de las magnitudes masa, dimensión y temperatura, respectivamente.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de octubre de 2003

Jordi Pujol

Presidente de la Generalidad de Cataluña

Felip Puig i Godes

Consejero de Política Territorial

y Obras Públicas

Anexo

Disposiciones reguladoras de los ámbitos de acreditación de los laboratorios de ensayos de la construcción

Los ámbitos de acreditación que se indican en estas disposiciones reguladoras se ordenan en grupos por el objeto que les es común. En las relaciones de ensayos y normas de aplicación de cada ámbito se identifican, cuando procede, los ensayos básicos y los ensayos complementarios.

La revisión de las normas de ensayos que se indican para cada ámbito dará lugar a la sustitución automática de las normas UNE relacionadas por las vigentes.

A. Ámbitos de acreditación.

Estas disposiciones reguladoras comprenden los ámbitos de acreditación siguientes:

Grupo de ámbitos de acreditación del hormigón estructural (EH):

Ámbito de control del hormigón, de sus componentes y de las armaduras de acero (EHA).

Ámbito de control del hormigón y sus componentes (EHC).

Ámbito de control del hormigón fresco (EHF).

Grupo de ámbitos de acreditación de geotecnia (GT):

Ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC).

Ámbito de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).

Grupo de ámbitos de acreditación de viales (VS):

Ámbito de suelos, áridos, mezclas bituminosas y materiales constituyentes de viales (VSG).

Ámbito de control de firmes flexibles y bituminosos de viales (VSF).

Grupo de ámbitos de acreditación del acero para estructuras de edificación (EA):

Ámbito de control de perfiles de acero para estructuras (EAP).

Ámbito de control de la soldadura de perfiles estructurales de acero (EAS).

Grupo de ámbitos de acreditación de materiales de obra (AM):

Ámbito de control de los materiales de fábricas de piezas cerámicas (AFC).

Ámbito de control de los materiales de fábricas de piezas de hormigón (AFH).

Ámbito de control de los materiales de cubiertas de piezas cerámicas (ACC).

Ámbito de control de los materiales de cubiertas de piezas de hormigón (ACH).

Ámbito de control de los materiales de pavimentos de piezas cerámicas (APC).

Ámbito de control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigón (APH).

Ámbito de control de morteros para obra (AMC).

B. Definición de los ámbitos de acreditación.

1. Grupo de ámbitos de acreditación del hormigón estructural (EH).

Constituyen el objeto de este grupo de ámbitos de acreditación los ensayos de los materiales componentes del hormigón, del propio hormigón y de las barras de acero de las armaduras para la determinación de las características necesarias para el control de calidad de estos materiales.

Los tres ámbitos que comprenden este grupo son los siguientes:

Ámbito de control del hormigón, de sus componentes y de las armaduras de acero.

Ámbito de control del hormigón y de sus componentes.

Ámbito de control del hormigón fresco.

1.1  Ámbito de control del hormigón, de sus componentes y de las armaduras de acero (EHA).

1.1.1 Este ámbito comprende los ensayos y pruebas para determinar las características del hormigón en masa o armado y las de sus materiales constituyentes: cemento, áridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos.

1.1.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Cementos:

Toma de muestras de cemento: UNE 80401:1991

Determinación de la pérdida por calcinación (pérdida al fuego PF): UNE EN 196-2:1996 Determinación del residuo insoluble (RI): UNE EN 196-2:1996

Determinación del trióxido de azufre (SO3): UNE EN 196-2:1996

Determinación de cloruros: UNE 80217:1991

Determinación del tiempo de endurecimiento y de la estabilidad de volumen: UNE EN 196.3:1996

Determinación de las resistencias mecánicas: UNE EN 196-1:1996

Áridos:

Toma de muestras: UNE-EN 932-1:1997

Determinación del equivalente de arena en

áridos finos (EAV) determinado "a vista": UNE 83131:1990

Ensayo del azul de metileno: UNE EN 933-9:1999 y UNE 83130:1990

Determinación de la absorción de agua por la arena: UNE 83133:1990

Determinación de la absorción de agua por la grava: UNE 83134:1990

Determinación de finos: UNE EN 933-1:1998

Determinación del análisis granulométrico de los áridos: UNE EN 933-1:1998

UNE EN 933-2:1996

UNE EN 933-2:1999 1M

Aguas:

Toma de muestras para el análisis químico de las aguas destinadas a la amasada de morteros y hormigones: UNE 7236:1971

Aceros:

Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado:

Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal media equivalente: UNE 36068:1994 y UNE 36068:1996 1M

Características mecánicas: resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento de rotura y doblamiento-desdoblamiento: UNE 36068:1994 y UNE 36068:1996 1M

Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado:

Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal

media equivalente: UNE 36065:2000 EX

Características mecánicas: resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento de rotura bajo carga máxima y doblamiento-desdoblamiento: UNE 36065:2000 EX

Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado:

Características geométricas de las mallas: UNE 36092:1996 y UNE 36092:1997

Erratum

Características mecánicas: resistencia al arranque de las barras de los nudos de la malla: UNE 36092:1996 y UNE 36092:1997

Erratum

Hormigones:

Toma de muestras de hormigón fresco: UNE 83300:1984

Fabricación y conservación de probetas: UNE 83301:1991

Refrentado de probetas con mortero de azufre: UNE 83303:1984

Resistencia a compresión: UNE 83304:1984

Resistencia a tracción indirecta (ensayo brasileño): UNE 83306:1985

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams: UNE 83313:1990

Determinación del índice de rebote: UNE 83307:1986

Extracción y conservación de probetas testimonio: UNE 83302:1984

Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos: UNE 83308:1986 y UNE 83308:1993

Erratum

Adiciones:

Toma de muestras: UNE 83421:1987 EX

Aditivos:

Toma de muestras: UNE 83421:1987 EX

1.1.3 Ensayos complementarios y normas de aplicación.

Cementos:

Ensayo de puzolanidad: UNE EN 196-5:1996

Cálculo de la composición potencial de clínker Portland: UNE 80304:1986

Determinación del tiempo de endurecimiento

anormal (método de la pasta de cemento): UNE 80304:1986

UNE 80114:1996

Áridos:

Determinación de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

Determinación de partículas blandas en áridos gruesos: UNE 7134:1958

Determinación de partículas de bajo peso específico en áridos: UNE 7244:1971

Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre: UNE EN 1744-1:1999

Determinación de materia orgánica en arenas: UNE EN 1744-1:1999

Determinación de la reactividad de los áridos con los álcalis del cemento: UNE 146507:1999(1) EX,

UNE 146507:1999(2) EX y

UNE 146508:1999 EX

Determinación de compuestos de sulfatos: UNE EN 1744-1:1999

Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas: UNE 83115:1989 EX

Determinación del coeficiente de Los Angeles.

Resistencia al desgaste de la grava: UNE EN 1097-2:1999

Determinación de la estabilidad de áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o de sulfato magnésico: UNE EN 1367-2:1999

Determinación del coeficiente de forma del árido grueso: UNE 7238:1971

Determinación del contenido, de la medida máxima característica y del módulo granulométrico del árido grueso en hormigón fresco: UNE 7295:1976

Determinación de cloruros, método volumétrico (Volhard): UNE EN 1744-1:1999

Determinación de los sulfatos solubles en áridos: UNE EN 1744-1:1999

Determinación de la forma de las partículas.

Índice de losas: UNE EN 933-3:1997

Aguas:

Determinación de la acidez por su pH: UNE 7234:1971

Determinación del contenido total de substancias solubles: UNE 7130:1958

Determinación de sulfatos: UNE 7131:1958

Determinación de cloruros: UNE 7178:1960

Determinación cualitativa de hidratos de carbono: UNE 7132:1958

Determinación cuantitativa de sustancias orgánicas solubles en éter: UNE 7235:1971

Aceros:

Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado:

Resistencia a la fatiga: UNE 36065:2000 EX

Resistencia a la carga cíclica: UNE 36065:2000 EX

Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para armaduras de hormigón armado:

Aptitud de la armadura básica frente a su manipulación: ensayo de carga concentrada: UNE 36739:1995 EX

Aptitud de la armadura básica frente a su manipulación: ensayo del arranque del nudo: UNE 36739:1995 EX

Aptitud de la armadura básica frente a su manipulación: ensayo de obertura-cierre: UNE 36739:1995 EX

Alambres de acero para armaduras de hormigón pretensadas:

Características mecánicas y geométricas: UNE 36094:1997, UNE 36094:1997 Erratum,

UNE 7474-1:1992, UNE 7474-1:1992

Erratum,

UNE 36461:1980 y UNE 36422:1985

Cordones de acero para armaduras de hormigón pretensadas:

Características mecánicas y geométricas: UNE 36094:1997, UNE 36094:1997 Erratum,

UNE 7326:1988, UNE 36422:1985 y

UNE 36466:1991

Hormigones:

de penetración de agua bajo presión: UNE 83309:1990 EX

Resistencia a flexotracción: UNE 83305:1986

Realización de ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructura de piso: Art. 99.2 EHE "Proves de càrrega"

Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de presión: UNE 83315:1996

Determinación de la densidad del hormigón fresco: UNE 83317:1991

Adiciones:

Control de calidad de recepción: UNE EN 450:1995

Determinación de sulfatos por el método gravimétrico: UNE EN 196-2:1996

Determinación de la pérdida por calcinación: UNE EN 196-2:1996

Determinación de la finura: UNE EN 451-2:1995

Determinación del índice de actividad resistente con cemento Portland: UNE EN 196-1:1996

Determinación de la estabilidad de volumen por el método de Le Chatelier: UNE EN 196-3:1996

Cenizas volantes. Determinación del anhídrido sulfúrico (SO3): UNE EN 196-2:1996

Cenizas volantes. Determinación de cloruros (CL): UNE 80217:1991

Cenizas volantes. Determinación del óxido de calibre: UNE EN 451-1:1995

Cenizas volantes. Definiciones, especificaciones y control de calidad: UNE EN 450:1995

Humo de sílice. Determinación del contenido de óxido de sílice: UNE EN 196-2:1996

Humo de sílice. Determinación de cloruros (CL): UNE 80217:1991

Humo de sílice. Determinación de la pérdida por calcinación: UNE EN 196-2:1996

Humo de sílice. Determinación del índice de actividad: UNE EN 196-1:1996

Aditivos:

Determinación del residuo seco de los aditivos líquidos: UNE EN 480-8:1997

Determinación de la pérdida de masa de los aditivos sólidos: UNE 83206:1985

Determinación de la pérdida por calcinación: UNE 83207:1985

Determinación del residuo insoluble en agua destilada: UNE 83208:1985

Determinación del contenido de agua no combinada: UNE 83209:1986

Determinación de cloruros: UNE 83210:1988 EX

Determinación del contenido de compuestos de azufre: UNE 83211:1987 EX

Determinación del peso específico de los aditivos líquidos: UNE 83225:1986

Determinación de la densidad aparente de los aditivos sólidos: UNE 83226:1986

Determinación del pH: UNE 83227:1986

Determinación de la consistencia por medio de la mesa de sacudidas: UNE EN 83258:1988 EX

Definiciones y requisitos: UNE EN 934-2:1998

Etiquetaje: UNE 83275:1989 EX

1.2  Ámbito de control del hormigón y sus componentes (EHC).

1.2.1 Este ámbito comprende los ensayos para determinar las características del hormigón en masa y sus materiales constituyentes fundamentales: cemento, áridos y agua.

1.2.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Cementos:

Toma de muestras de cemento: UNE 80401:1991

Determinación de la pérdida por calcinación (pérdida al fuego PF): UNE EN 196-2:1996

Determinación del residuo insoluble (RI): UNE EN 196-2:1996

Determinación del trióxido de azufre (SO3): UNE EN 196-2:1996

Determinación de cloruros: UNE 80217:1991

Determinación del tiempo de endurecimiento y de la estabilidad de volumen: UNE EN 196-3:1996

Determinación de las resistencias mecánicas: UNE EN 196-1:1996

Áridos:

Toma de muestras: UNE EN 932-1:1997

Determinación del equivalente de arena en áridos finos (EAV) determinado "a vista": UNE 83131:1990

Ensayo de azul de metileno: UNE EN 933-9:1999

Determinación de la absorción de agua por la arena: UNE 83133:1990

Determinación de la absorción de agua por la grava: UNE 83134:1990

Determinación de finos: UNE EN 933-1:1998

Determinación del análisis granulométrico de los áridos: UNE EN 933-1:1998

UNE EN 933-2:1996

UNE EN 933-2:1999 1 M

Aguas:

Toma de muestras para el análisis químico de las aguas destinadas al amasado de morteros y hormigones: UNE 7236:1971

Hormigones:

Toma de muestras de hormigón fresco: UNE 83300:1984

Fabricación y conservación de probetas: UNE 83301:1991

Refrentado de probetas con mortero de azufre: UNE 83303:1984

Resistencia a compresión: UNE 83304:1984

Resistencia a tracción indirecta (ensayo brasileño): UNE 83306:1985

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams: UNE 83313:1990

Determinación del índice de rebote: UNE 83307:1986

Extracción y conservación de probetas testimonio: UNE 83302:1984

Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos: UNE 83308:1986 y UNE 83308:1993 Err

1.2.3 Ensayos complementarios y normas de aplicación.

Cementos:

Ensayo de puzolanidad: UNE EN 196-5:1996

Cálculo de la composición potencial de clínker

Portland: UNE 80304:1986

Determinación del tiempo de refrentado anormal (método de la amasadora de cemento): UNE 80114:1996

Áridos:

Determinación de terrones de arcilla: UNE 7133:1958

Determinación de partículas blandas en áridos gruesos: UNE 7134:1958

Determinación de partículas de bajo peso específico en áridos: UNE 7244:1971

Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre: UNE EN 1744-1:1999

Determinación de materia orgánica en arenas: UNE EN 1744-1:1999

Determinación de la reactividad de los áridos con los álcalis del cemento: UNE 146507:1999(2) EX y

UNE 146508:1999 EX

Determinación de compuestos de sulfatos: UNE EN 1744-1:1999

Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas: UNE 83115:1989 EX

Determinación del coeficiente de Los Angeles, resistencia al desgaste de la grava: UNE EN 1097-2:1999

Determinación de la estabilidad de áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o de sulfato magnésico: UNE EN 1367-2:1999

Determinación del coeficiente de forma del árido grueso: UNE 7238:1971

Determinación del contenido, de la medida máxima característica y del módulo granulométrico del árido grueso en hormigón fresco: UNE 7295:1976

Determinación de cloruros, método volumétrico (Volhard): UNE EN 1744-1:1999

Determinación de los sulfatos solubles en áridos: UNE EN 1744-1:1999

Determinación de la forma de las partículas.

Índice de losas: UNE EN 933-3:1997

Aguas:

Determinación de la acidez, expresada por su pH: UNE 7234:1971

Determinación del contenido total de substancias solubles: UNE 7130:1958

Determinación de sulfatos: UNE 7131:1958

Determinación de cloruros: UNE 7178:1960

Determinación cualitativa de hidratos de carbono: UNE 7132:1958

Determinación cuantitativa de substancias orgánicas en éter: UNE 7235:1971

Determinación de cualitativa de hidratos de carbono: UNE 7132:1958

Determinación cuantitativa de substancias orgánicas solubles en éter: UNE 7235:1971

Hormigones:

Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión: UNE 83309:1990 EX

Realización de ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructuras de piso: Art. 99.2 EHE "Proves de càrrega"

Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de presión: UNE 83315:1996

Determinación de la densidad del hormigón fresco: UNE 83317:1991

1.3  Ámbito de control del hormigón fresco (EHF).

1.3.1 La instalación de laboratorios de este ámbito, exclusivos para el control del hormigón fresco, solo podrá autorizarse por la Dirección general competente en materia de vivienda cuando este considere que debido a circunstancias especiales de su ámbito territorial no se está convenientemente asistido por laboratorios acreditados en los ámbitos anteriormente descritos.

En función de estas necesidades podrá establecer condiciones especiales para la acreditación, como la dependencia del laboratorio de otro acreditado en alguno de los ámbitos anteriormente indicados, o la limitación de su actuación a una zona geográfica determinada.

Para la inscripción en el Registro General de Laboratorios Acreditados será preceptivo indicar las condiciones especiales bajo las que ha estado acreditado el laboratorio.

1.3.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Hormigones:

Toma de muestras del hormigón fresco: UNE 83300:1984

Fabricación y conservación de probetas: UNE 83301:1991

Refrentado de probetas con mortero de azufre: UNE 83303:1984

Resistencia a compresión: UNE 83304:1984

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams: UNE 83313:1990

2. Grupo de ámbitos de geotecnia (GT).

Constituyen el objeto de este grupo la realización de los sondeos, la toma de muestras, los ensayos in situ del terreno y los ensayos de laboratorio.

Este grupo lo constituyen los dos ámbitos siguientes:

Ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos.

Ámbito de ensayos de laboratorio de geotecnia.

2.1  Ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC).

2.1.1 Este ámbito comprende los sondeos, la toma de muestras y los ensayos in situ para el reconocimiento geotécnico del terreno.

2.1.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Toma de muestras inalteradas en calas o pozos: UNE 7371:1975

Toma de muestras inalteradas en sondeos con mostreador de pared delgada tipo Shelby (diámetro de muestra recomendado > 75 mm, diámetro de muestra mínimo 75 mm): ASTM D 1587-00

XP P94-202

Toma de muestras inalteradas en sondeos con mostreador de pared delgada de pistón fijo (diámetro de muestra recomendado > 75 mm, diámetro de muestra mínimo 75 mm): XP P 94-202

Toma de muestras con mostreador de pared gruesa con estuche interior (diámetro de muestra recomendado > 90 mm, diámetro de muestra mínimo 70 mm): XP P94-202

Toma de muestras a rotación con tubo mostreador simple (batería simple) (diámetro de muestra recomendado > 85 mmm, diámetro de muestra mínimo 85 mm): ASTM D 2113-99

XP P94-202

Toma de muestras a rotación con tubo mostreador doble (batería doble) (diámetro de muestra recomendado > 85 mm, diámetro de muestra mínimo 80 mm): ASTM D 2113-99

XP P94-202

Toma de muestras a rotación con tubo mostreador triple (batería triple) (diámetro de muestra recomendado > 85 mm, diámetro de muestra mínimo 80 mm): XP P94-202

Toma de muestras a rotación con tubo mostreador triple (batería triple) con extensión de pared delgada (diámetro de muestra recomendado > 75 mm, diámetro de muestra mínimo 70 mm): XP P94-202

Ensayo de penetración y toma de muestras con el penetrómetro de toma de muestras estándard (SPT): UNE 103800:1992

Perforación de sondeos con equipo capaz de realizarlos de manera que en ellos se puedan obtener las muestras y efectuar los ensayos SPT, de acuerdo con los diámetros y las normas requeridas.

Prueba continua de penetración dinámica superpesada: UNE 103801:1994

Toma de muestras de agua para análisis químico: Anexo 5 EHE

2.2  Ámbito de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).

2.2.1 Este ámbito comprende los ensayos de laboratorio para la identificación, la determinación de las características, la resistencia, la deformación y la agresividad del terreno.

2.2.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Identificación y características:

Método de ensayo normalizado de clasificación de suelo: ASTM D 2487/00

Preparación de muestra para los ensayos de suelos: UNE 103100:1995

Humedad de un suelo mediante el secado en estufa: UNE 103300:1993

Granulometría de suelos por tamizado: UNE 103101:1995

Límite líquido por el método de la cuchara de Casagrande: UNE 103103:1994

Límite plástico: UNE 103104:1993

Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática: UNE 103301:1994

Densidad relativa de las partículas de un suelo: UNE 103302:1994

Resistencia y deformación:

Ensayos de rotura a compresión simple en probetas de suelo: UNE 103400:1993

Ensayo para calcular la presión de inflamiento de un suelo en el edómetro: UNE 103602:1996

Consolidación unidimensional de una muestra de terreno: UNE 103405:1994

Ensayo de inflamiento libre en edómetro: UNE 103601:1996

Ensayos Lambe (índice de expansión y cambio potencial de volumen): UNE 103600:1996

Ensayo de corte directo de suelos: UNE 103401:1998

Agresividad de aguas y suelos:

Contenido en materia orgánica, método del permanganato potásico: UNE 103204:1993

Métodos de ensayo para determinar la agresividad de las aguas al hormigón.

Valor de pH

Residuo seco a 110ºC

Contenido en sulfatos

Contenido de magnesio (valoración complexométrica)

Dióxido de carbono libre CO2

Contenido de amonio NH4: Anexo 5 EHE

Métodos de ensayo para determinar la agresividad de los suelos al hormigón

Preparación de la muestra

Contenido de sulfatos

Acidez Bauman-Gully: Anexo 5 EHE

2.2.3 Ensayos complementarios y normas de aplicación.

Resistencia y deformación de rocas:

Resistencia a la compresión uniaxial: UNE 22950-1:1990

Resistencia a la tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño): UNE 22959-2:1990

Determinación del módulo de elasticidad (Young) y del coeficiente de Poisson: UNE 22950-3:1990

Resistencia a la carga puntual: UNE 22950-5:1996

3. Grupo de ámbitos de acreditación de viales (VS).

Este grupo comprende los ensayos para determinar las características de los materiales utilizados en firmes de vías urbanas y de carreteras y los ensayos a realizar después de su puesta en obra.

Este grupo lo forman los dos ámbitos siguientes:

Ámbito de suelos, áridos, mezclas bituminosas y materiales constituyentes de viales.

Ámbito de control de firmes flexibles y bituminosos de viales.

3.1  Ámbito de suelos, áridos, mezclas bituminosas y materiales constituyentes de viales (VSG).

3.1.1 Este ámbito comprende los ensayos y pruebas para determinar las características de los ligantes bituminosos, rellenos, capas granulares, suelos estabilizados y gravas tratadas, riegos y mezclas bituminosas.

3.1.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Ligantes bituminosos:

Toma de muestras de los materiales bituminosos: NLT-121/99

Penetración de los materiales bituminosos: UNE-EN 1426:2000

Punto de reblandecimiento, anillo y bola de los materiales bituminosos: UNE-EN 1427:2000

Viscosidad Saybolt de los materiales bituminosos NLT-133/99

Índice de penetración de los betunes asfálticos: NLT-181/99

Áridos, rellenos y capas granulares:

Toma de muestras de roca, escorias, grava, arena filler y bloques de piedra: NLT-148/91

Preparación de muestras para ensayos de suelos: UNE 103100:1995

Áridos. Preparación de muestras para los ensayos: UNE-EN 932-1:1997

Humedad mediante secado en estufa: UNE 103300:1993

Áridos. Determinación del contenido de agua por secado: UNE-EN 1097-5:2000

Granulometría de suelos por tamizado: UNE 103101:1995

Límite líquido de un suelo por el método de la cuchara: UNE 103103:1994

Límite plástico: UNE 103104:1993

Próctor normal: UNE 103500:1994

Próctor modificado: UNE 103501:1994

Densidad in situ por el método de la arena: UNE 103503:1995

Índice CBR en el laboratorio: UNE 103502:1995

Equivalente de arena de un suelo: UNE 103109:1995

Áridos. Equivalente de arena.: UNE-EN 933-8:2000

Determinación con agua oxigenada del contenido de materia orgánica de suelos: UNE 7368:1977

Contenido en materia orgánica oxidable de un suelo por el método de oxidación con permanganato potásico.: UNE 103204:1993

UNE 103204:1993 Erratum

Contenido de sulfatos solubles en los suelos: UNE 103201:1996

Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los Angeles: NLT-149/91 y UNE-EN 1097-2:1999

Análisis granulométrico de áridos gruesos y finos: NLT-150/89

Análisis granulométrico de filler mineral: NLT-151/89

Densidad relativa y absorción de áridos gruesos: NLT-153/92 y materiales similares: NLT-155/95

Densidad relativa de los áridos en aceite de parafina: NLT-167/96

Áridos. Determinación de la limpieza superficial del árido grueso: UNE 146130:2000

Índice de losas y de agujas de los áridos para carreteras: UNE-EN 933-3:1997

Áridos. Determinación del número de caras de rotura en el machaqueo: UNE-EN 933-5:1999

Materiales compuestos:

Resistencia a la compresión simple de mezclas bituminosas: NLT-161/98

Resistencia a la deformación plástica

de mezclas bituminosas. Aparato Marshall: NLT-159/86

Efecto del agua sobre la cohesión de mezclas

bituminosas compactadas: NLT-162/84

Contenido de ligante en mezclas bituminosas: NLT-164/90

Análisis granulométrico de los áridos extraídos de mezclas bituminosas: NLT-165/90

Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas: NLT-168/90

Resistencia a compresión simple de materiales

tratados con conglomerantes hidráulicos: NLT-305/90

Ensayo de placa de carga: NLT-357/98

Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas mediante el ensayo cántabro de pérdida por desgaste: NLT-352/00

Toma de muestras testimonio en pavimentos: NLT-314/92

Ensayos a realizar in situ sobre capas bituminosas:

Medida de la macrotextura superficial por el método volumétrico: NLT-335/00

Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS: NLT-327/00

3.1.3 Ensayos complementarios y normas de aplicación.

Ligantes bituminosos:

Destilación de betunes fluidificados: NLT-134/99

Punto de inflamación y combustión de los materiales bituminosos: UNE-EN 22592:2000

Agua en las emulsiones bituminosas: UNE-EN 1428:2000

Residuo por destilación de las emulsiones bituminosas: UNE-EN 1431:2000

Residuo por evaporación a 163ºC de las emulsiones bituminosas: NLT-147/91

Carga de las partículas de las emulsiones bituminosas: NLT-194/99

Áridos, rellenos y capas granulares:

Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE en los áridos: NLT-152/89

Densidad relativa y absorción de áridos finos: NLT-154/92

Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos en presencia de agua: NLT-166/92

Evaluación de los finos. Ensayo del azul de metileno: UNE-EN 933-9:1999

Densidad aparente del polvo mineral en tolueno: NLT-176/92

Coeficiente de emulsibilidad del filler: NLT-180/93

Áridos. Adhesividad mediante la placa Vialit: NLT-313/87

Adhesividad a los áridos finos de los ligantes bituminosos: NLT-355/93

Determinación aproximada de la materia orgánica en arenas para hormigones y morteros: UNE EN 1744-1:1999

Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de hormigones y morteros: UNE 7133:1958

Método para la determinación del óxido cálcico y magnesio en cal: UNE-EN 459-2:1995

Determinación del contenido en sales solubles de los suelos: NLT-114/99

Contenido de yesos en suelos: NLT-115/99

Materiales compuestos:

Determinación en húmedo de la finura del molido de cales aéreas: UNE-EN 459-2:1995

Cobertura y resistencia al desplazamiento por el agua de emulsiones bituminosas: NLT-196/84

Compactación con martillo vibrante de materiales granulados tratados: NLT-310/90

Consistencia con el cono de lechadas bituminosas: NLT-317/00

Abrasión por vía húmeda de lechadas bituminosas: NLT-320/00

Ensayos a realizar in situ sobre capas bituminosas:

Coeficiente de resistencia al deslizamiento transversal: UNE-EN 146130:2000

3.2  Ámbito de control de firmes flexibles y bituminosos de viales (VSF).

3.2.1 Este ámbito comprende los ensayos para determinar las características de los áridos, relleno y capas granulares así como de los materiales compuestos.

3.2.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Áridos, rellenos y capas granulares:

Preparación de muestras para los ensayos de suelos: UNE 103100:1995

Áridos. Preparación de muestras para los ensayos: UNE-EN 932-1:1997

Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa: UNE 103300:1993

Áridos. Determinación del contenido de agua: UNE-EN 1097-5:1999

Granulometría de suelos por tamizado: UNE 103101:1995

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande: UNE 103103:1994

Determinación del límite plástico de un suelo: UNE 103104:1993

Ensayo de compactación. Próctor normal: UNE 103500:1994

Ensayo de compactación. Próctor modificado: UNE 103501:1994

Densidad in situ por el método de la arena: UNE 103503:1995

Índice CBR en el laboratorio: UNE 103502:1995

Equivalente de arena de un suelo: UNE 103109:1995

Áridos. Equivalente de arena: UNE-EN 933-8:2000

Toma de muestras de roca, escorias, grava, arena, polvo mineral y bloques de piedras utilizadas como materiales de construcción en carreteras: NLT-148/91

Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los Angeles: NLT-149/91 y UNE-EN 1097-2:1999

Análisis granulométrico de áridos gruesos y finos: NLT-150/89

Análisis granulométrico por tamizado del polvo mineral: UNE 146300:1999

Áridos. Determinación de la limpieza superficial: UNE 146130:2000

Índice de losas y de agujas de los áridos para carreteras: UNE-EN 933-3:1997

Áridos. Determinación del número de caras de rotura en el machaqueo: UNE-EN 933-5:1999

Materiales compuestos:

Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas utilizando el aparato Marshall: NLT-159/00

Resistencia a la compresión simple de mezclas bituminosas: NLT-161/98

Contenido de ligante en mezclas bituminosas: NLT-164/90

Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas: NLT-165/90

Densidad y huecos en mezclas bituminosas: NLT-168/90

Resistencia a compresión simple de materiales tratados con conglomerantes hidráulicos: NLT-305/90

Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas mediante el ensayo cántabro de pérdida por desgaste: NLT-352/00

Toma de muestras testimonio en pavimentos: NLT-314/92

3.2.3 Ensayos complementarios y normas de aplicación.

Determinación del contenido en materia orgánica oxidable en suelos por el método del permanganato potásico: UNE 103204:1993

UNE 103204:1993 Erratum

Material de los áridos que pasa por el tamiz 0,080 UNE por lavado: NLT-152/89

Densidad relativa y absorción de áridos gruesos: NLT-153/92

Densidad relativa y absorción de áridos finos: NLT-154/92

Densidad relativa del filler, cementos y materiales similares: NLT 155/95

Adhesividad de los ligantes bituminosos a los áridos en presencia de agua: NLT-166/92

Evaluación de los finos. Ensayo del azul de metileno: UNE-EN 933-9:1999

Densidad aparente del polvo mineral en tolueno: NLT-176/92

Áridos. Adhesividad mediante la placa Vialit: NLT-313/87

Compactación con martillo vibrante de materiales granulares tratados: NLT-310/90

Ensayo de carga con placa: NLT-357/98

Ensayos a realizar in situ sobre capas bituminosas:

Medida de la macrotextura superficial por la técnica volumétrica: NLT-335/00

Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS: NLT-327/00

4. Grupo de ámbitos de acreditación del acero para estructuras de edificación (EA).

Constituye el objeto de este grupo los ensayos para el control de perfiles de acero y de la unión de éstos por soldadura en estructuras de edificación.

Este grupo comprende los dos ámbitos siguientes:

Ámbito de control de perfiles de acero para estructuras.

Ámbito de control de la soldadura de perfiles estructurales de acero.

4.1  Ámbito de control de perfiles de acero para estructuras (EAP).

4.1.1 Este ámbito comprende los ensayos de laboratorio para determinar las características necesarias para el control de los perfiles laminados, perfiles huecos y chapa de acero utilizados en estructuras de edificación.

4.1.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Perfiles laminados, perfiles huecos y planchas:

Aceros no aleados laminados en caliente para construcciones metálicas: UNE-EN 10025:1994

Ensayos de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento a la rotura: UNE 7474:1992 (1)

UNE 7474:1992(1) Erratum

Ensayo de flexión por choque Charpy: UNE 7475:1992(1)

Ensayo de doblez simple: UNE-EN ISO 7438:2000

Ensayo de chafamiento: UNE-EN 10233:1994

Ensayos de dureza: UNE-EN ISO 6506-1:2000,

UNE-EN ISO 6507-1:1998 y

UNE-EN ISO 6507-1:2001 Erratum

4.1.3 Ensayos complementarios y normas de aplicación.

Perfiles laminados, perfiles huecos y planchas:

Productos de acero, perfiles huecos para estructuras de edificación: UNE-EN 10219-1:1998

Tracción transversal de uniones soldadas: UNE-EN 895:1996

Doblez transversal de uniones soldadas: UNE-EN 910:1996

Tracción longitudinal de probetas de soldadura: UNE-EN 876:1996

Determinación cuantitativa del manganeso: UNE 7027:1951

Determinación cuantitativa del sílice: UNE 7028:1975 1R

Determinación cuantitativa del carbono: UNE 7014:1950

Determinación cuantitativa del azufre: UNE 7019:1950

Determinación cuantitativa del fósforo: UNE 7029:1951

Medidas geométricas y tolerancias dimensionales: UNE 36524:1994,

UNE 36524:1999 Erratum,

UNE-EN 10056-1:1999,

UNE-EN 10056-2:1994,

UNE-EN 10055:1996,

UNE 36541:1976 2R,

UNE 36541:1979 Erratum,

UNE 36542:1976 2R,

UNE 36543:1980, UNE-EN 10048:1997,

UNE 36559:1992 2R y

UNE-EN 10051:1998

4.2  Ámbito de control de la soldadura de perfiles estructurales de acero (EAS).

4.2.1 Este ámbito comprende los ensayos para el control de soldadura, tanto visualmente como mediante examen radiográfico por isótopos radioactivos o por rayos X y examen por ultrasonidos de elementos estructurales de acero.

4.2.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Ensayos no destructivos:

Inspección visual de soldaduras: UNE-EN 13018:2001

Uniones soldadas en estructuras metálicas, inspección durante su ejecución y montaje: UNE 14044:1988

Calificación de defectos en las soldaduras por fusión de metales: UNE-EN ISO 6520-1:1999

Reconocimiento por líquidos penetrantes: UNE-EN 571-1:1997

Práctica recomendada para el examen de uniones soldadas mediante la utilización de líquidos penetrantes: UNE 14612:1980

Reconocimiento por líquidos penetrantes.

Niveles de aceptación: UNE-EN 1289:1998

Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas: UNE-EN 1290:1998

Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas. Niveles de aceptación.: UNE-EN 1291:1998

Examen por ultrasonidos de uniones soldadas: UNE-EN 1714:1998

Examen por ultrasonidos de uniones soldadas.

Caracterización de las indicaciones: UNE-EN 1713:1998

Examen por ultrasonidos de uniones de soldadas.

Niveles de aceptación: UNE-EN 1712:1998

4.2.3 Ensayos complementarios y normas de aplicación.

Ensayos no destructivos:

Examen radiográfico de uniones soldadas: UNE-EN 1435:1998

Calificación de soldaduras por rayos X: UNE-EN 12517:1998

Reconocimiento por ultrasonidos de los productos planos de acero de espesor igual o superior a 6 mm (método de reflexión): UNE-EN 10160:2000

5. Grupo de ámbitos de acreditación de materiales de obra (AM).

Constituye el objeto de este grupo los ensayos para el control de materiales cerámicos y de hormigón utilizados en edificación, en fábricas, cubiertas y pavimentos, así como los morteros de obra.

Este grupo está constituido por los ámbitos siguientes:

Ámbito de control de los materiales de fábricas de piezas cerámicas.

Ámbito de control de los materiales de fábricas de piezas de hormigón.

Ámbito de control de los materiales de cubiertas de piezas cerámicas.

Ámbito de control de los materiales de cubiertas de piezas de hormigón.

Ámbito de control de los materiales de pavimentos de piezas cerámicas.

Ámbito de control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigón.

Ámbito de control de morteros para obra.

5.1  Ámbito de control de los materiales de fábricas de piezas cerámicas (AFC).

5.1.1 Este ámbito comprende los ensayos para determinar las características de los ladrillos y de los bloques cerámicos de arcilla cocida para fábricas y de los morteros de obra.

5.1.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Ladrillos y bloques cerámicos:

Ladrillos. Definiciones, clasificaciones y especificaciones: UNE 67019:1996 EX

Ladrillos. Medida de dimensiones y comprobación de la forma: UNE 67030:1985 y UNE 67030:1986 Erratum

Ladrillos. Ensayo de heladicidad: UNE 67028:1997 EX

Ladrillos. Ensayo de eflorescencia: UNE 67029:1995 EX

Ladrillos. Ensayo de succión: UNE-EN 772-11:2001

Ladrillos. Determinación de la absorción de agua: UNE 67027:1984

Productos cerámicos. Determinación de la resistencia a compresión: UNE-EN 772-1:2001

Productos cerámicos de arcilla cocida.

Determinación de inclusiones calcáreas: UNE 67039:1993

Bloques cerámicos de arcilla cocida.

Designación y especificaciones: UNE 67045:1988

Bloques. Ensayo de eflorescencia: UNE 67047:1988

Bloques. Ensayo de geladicidad: UNE 67048:1988

5.2  Ámbito de control de los materiales de fábricas de piezas de hormigón (AFH).

5.2.1 Este ámbito comprende los ensayos para determinar las características de los ladrillos y de los bloques de hormigón para fábricas y de los morteros de obra.

5.2.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Bloques de hormigón:

Definiciones, clasificación y características generales: UNE 41166-1:2000

Clasificación y especificaciones según su utilización: UNE 41166-1:2000

Método de ensayo para la medida de la dimensión y comprobación de la forma: UNE 41167:1989 EX

Método de ensayo para determinar sección bruta, sección neta e índice de macizo: UNE 41168:1989 EX

Método de ensayo para determinar la densidad real del hormigón: UNE 41169:1989 EX

Método de ensayo para determinar la absorción del agua: UNE 41170:1989 EX

Método de ensayo para determinar la succión: UNE-EN 772-11:2001

Método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión: UNE-EN 772-1:2001

5.3  Ámbito de control de los materiales de cubiertas de piezas cerámicas (ACC).

5.3.1 Este ámbito comprende los ensayos para determinar las características de las tejas y de los tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas y de los morteros de obra.

5.3.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Tejas y tableros de arcilla cocida:

Tejas de arcilla cocida para la colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto: UNE-EN 1304:1999 y UNE-EN 1304/A1:2000

Ensayo de resistencia a flexión: UNE-EN 538:1995

Determinación de las características físicas.

Parte 1: Ensayo de permeabilidad: UNE-EN 539-1:1995

Determinación de las características físicas.

Parte 2: Ensayo de resistencia a la helada: UNE-EN 539-2:1999

Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones: UNE 67041:1988

5.4  Ámbito de control de los materiales de cubiertas de piezas de hormigón (ACH).

5.4.1 Este ámbito comprende los ensayos para determinar las características de la tejas y los accesorios de hormigón para cubiertas y los morteros de obra.

5.4.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Tejas y accesorios de hormigón:

Especificaciones de producto: UNE-EN 490:1995

Métodos de ensayo: UNE-EN 491:1995 y

UNE-EN 491:1998 Erratum

5.5  Ámbito de control de los materiales de pavimentos de piezas cerámicas (APC).

5.5.1 Este ámbito comprende los ensayos para determinar las características de las baldosas, el gres esmaltado, el gres porcelánico, la baldosa catalana, el gres rústico y el barro cocido.

5.5.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Baldosas cerámicas:

Determinación de las características

dimensionales y el aspecto superficial: UNE-EN ISO 10545-2:1998

UNE-EN ISO 10545-2:1998 Erratum

Determinación de la resistencia a la flexión y de la fuerza de rotura: UNE-EN ISO 10545-4:1997

Determinación de la resistencia a la abrasión.

Baldosas esmaltadas: UNE-EN ISO 10545-7:1999

Determinación de la resistencia a la abrasión profunda. Baldosas no esmaltadas: UNE-EN ISO 10545-6:1998

Determinación de la expansión por humedad utilizando agua hirviendo: UNE-EN ISO 10545-10:1997

Determinación de la resistencia al cuarteo.

Baldosas esmaltadas: UNE-EN ISO 10545-11:1997

Determinación de la resistencia química: UNE-EN ISO 10545-13:1998

Determinación de la resistencia a la helada: UNE-EN ISO 10545-12:1997,

UNE-EN ISO 10545-12:1997/Cor 1:1997

Determinación de la resistencia a las manchas: UNE-EN ISO 10545-14:1998,

UNE-EN ISO 10545-14:1998/Cor 1:1998

5.6  Ámbito de control de los materiales de pavimentos de piezas de hormigón (APH).

5.6.1 Este ámbito comprende los ensayos para determinar las características de las baldosas de terrazo, de las baldosas de hormigón, de las plaquetas de hormigón, de las baldosas aglomeradas de cemento y de las aceras prefabricadas de hormigón.

5.6.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Baldosas de terrazo. Uso interior.

Características geométricas, resistencia a la flexión, carga de rotura, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de agua, resistencia al impacto y resistencia al deslizamiento/redeslizamiento.: UNE 127020:1999 EX

Baldosas de terrazo. Uso exterior.

Características geométricas, resistencia a la flexión, carga de rotura, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de agua, resistencia al impacto y resistencia al deslizamiento/redeslizamiento: UNE 127021:1999 EX

UNE 127021:2001 EX Erratum

Baldosas de hormigón. Uso exterior.

Características geométricas, resistencia a la flexión, carga de rotura, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de agua y resistencia al deslizamiento/redeslizamiento.: UNE 127022:1999 EX

Plaquetas de hormigón. Características geométricas, resistencia a la flexión, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de agua y resistencia al deslizamiento/redeslizamiento.: UNE 127023:1999 EX

UNE 127023:2001 EX Erratum

Baldosas aglomeradas de cemento.

Características geométricas, resistencia a la flexión, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de agua y resistencia al deslizamiento/redeslizamiento.: UNE 127024:1999 EX

Bordillos prefabricados de hormigón.

Características geométricas, resistencia a la flexión, absorción de agua y resistencia al desgaste por abrasión.: UNE 127025:1999 EX

5.7  Ámbito de control de morteros para obra (AMC).

5.7.1 Este ámbito comprende los ensayos para determinar características principales de los morteros utilizables en obra.

5.7.2 Ensayos básicos y normas de aplicación.

Morteros de obra:

Definiciones y especificaciones: UNE 83800:1994 EX

Métodos de ensayo. Parte 2: Toma de muestras de morteros y preparación de los morteros para ensayo: UNE EN 1015-2:1999

Métodos de ensayo. Morteros frescos.

Determinación de la consistencia. Mesa de sacudidas (método de referencia): UNE 83811:1992 EX

Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la consistencia del mortero fresco (por penetración de pistón): UNE-EN 1015-4:1999

Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación de la densidad aparente del mortero fresco: UNE-EN 1056-6:1999

Métodos de ensayo. Morteros endurecidos.

Determinación de la resistencia a flexión y compresión: UNE-EN 1015-11:2000